## Slide 1
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова
Российской академии наук
Торгашин Михаил Юрьевич
Разработка и исследование джозефсоновских генераторов терагерцового диапазона на основе распределенных туннельных переходов
Диссертация на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук
(Специальность 01.04.03 – Радиофизика)
Научный руководитель
проф., д.ф.-м.н. В.П. Кошелец
Москва, 2013

## Slide 2
Введение
  инструмент TELIS как тестовая площадка для отработки новых решений
Экспериментальные методики, спектрометр Фурье.
  модернизация измерительных систем,
  исследование АЧХ входного тракта сверхпроводникового приемника для TELIS
Распределенные джозефсоновские переходы Nb-AlOx-Nb
  принцип действия и конструкция, спектральные свойства,
  зависимость спектральных параметров от конструкции перехода
Распределенные джозефсоновские переходы Nb-AlN-NbN
  конструкция перехода и экспериментальных образцов; выбор материалов,
  сравнение характеристик с образцами на основе Nb-AlOx-Nb
Установка замкнутого цикла на основе Cryomech PT-405
  разработка криостата для системы охлаждения замкнутого цикла,
  применение установки для интегральных схем с распределенными джозефсоновскими генераторами.
План доклада:

## Slide 3
ТГц диапазон
  Радиоастрономия
  Исследование атмосферы, эко-мониторинг
  Медицина
  Системы безопасности
  Системы связи
Раздел 1. Введение

## Slide 4
TELIS – Terahertz and Submillimeter Limb Sounder
 | 500 ГГц | 500-650 ГГц | 1,8 ТГц
Ведущий разработчик | RAL, Англия | SRON, Нидерланды | DLR, Германия
Технология смесителя | Nb-AlOx-Pb | Nb-AlOx-Nb Nb-AlN-NbN | NbN HEB смеситель
Оконечный спектрометр | Цифровой автокоррелятор, полоса 2 х 2 ГГц, разрешение ~ 2 МГц |  | 
Атмосферный спектр на высоте 27 км (расчет)

## Slide 5: Сверхпроводниковый интегральный приемник (СИП)
4 ГГц
ПЧ
спектрометр
Криостат T = 4,2 К
СИС смеситель
гармонический
смеситель
Микросхема
ФАПЧ
ПЧ 4-8 ГГц
Блок опорных
синтезаторов
20 ГГц
РДП Гетеродин 500-650 ГГц
Система управления
и сбора данных
HEMT
усилитель
400 МГц
Окно
500 - 650 ГГц

## Slide 6
Экспериментальное исследование и оптимизация характеристик распределенных джозефсоновских переходов, предназначенных для использования в качестве гетеродина для накачки СИС-смесителя.
Исследование влияния электрофизических и топологических параметров туннельных переходов на спектральные характеристики генерации переходов на основе структур Nb-AlOx-Nb. Исследование пределов возможной оптимизации генераторов на таких переходах.
Исследование новых типов распределенных генераторов на основе материалов с щелевым напряжением, отличным от ниобия, для расширения области применения РДП в качестве интегрального генератора гетеродина. Определение электрофизических параметров переходов нового типа и их спектральных характеристик в субтерагерцовом частотном диапазоне.
Постановка задачи:

## Slide 7
Раздел 2. Экспериментальные методики. Спектрометр Фурье.
Измерение АЧХ антенны СИП
Модуль питания СИП для TELIS
Измерение вольт-амперных
характеристик
Исследование спектральных характеристик

## Slide 8
Оптическая схема
Спектрометр Фурье.
Расчет интенсивности излучения, прошедшего через одно плечо интерферометра
для делителя луча из майлара различной толщины (пунктиром – с учетом поглощения).

## Slide 9
1 – Криостат,
2 – неподвижное зеркало,
3 – делитель луча,
4 – подвижное зеркало,
5 – источник излучения
Лабораторный спектрометр Фурье в ИРЭ РАН

## Slide 10
5-точечная схема подключения образца
Изготовлена печатная плата
трехканального НЧ фильтра питания.
Расчетная АЧХ фильтров показана справа.

## Slide 11
Криостат для спектрометра Фурье

## Slide 12
АЧХ входного тракта СИП, измеренная с помощью спектрометра Фурье
Гистограмма количества
потенциально наблюдаемых
спектральных линий для TELIS
R. Hoogeveen, TELIS technical notes
TLS-SRON-TN-2004-028, 14/01/2005

## Slide 13: Раздел 3. Исследование распределенных джозефсоновских генераторов на основе Nb-AlOx-Nb
а) Модель распределенного джозефсоновского перехода в разрезе,
б) переход с продольной инжекцией тока,
в) переход с поперечной инжекцией тока.

## Slide 14
Экспериментальные образцы
РДП
Трансформатор импеданса
Развязка питания
Тракт ПЧ
и 20 ГГц
СИС
смеситель
20 ГГц
0 - 1 ГГц
250-700
ГГц
ВАХ РДП в отсутствие магнитного поля

## Slide 15
Семейство вольт-амперных характеристик РДП
VJSC = Vg/(2n+1)
Джозефсоновская самонакачка:
Ступени Фиске:
Шаг по току контрольной линии между кривыми ΔIcl = 2 мА
Спектральная характеристика:
А. Pankratov, Physical Review B, 65(5),
054504-1–9 (2002).
V.P. Koshelets et. al., Superconductor Science and Technology, (14), 1040-1043, (2001)

## Slide 16
Согласование РДП и гармонического СИС смесителя
Зависимость ВАХ СИС-смесителя от частоты РДП
Зависимость ВАХ СИС смесителя от мощностиРДП на частоте 600 ГГц.
Профили тока накачки СИС смесителя вдоль
кривых вольт-амперной характеристики РДП.
Продемонстрировано согласование РДП
и СИС в диапазоне 360-710 ГГц

## Slide 17
Исследование спектральной характеристики РДП
1 – РДП,
2 – СИС-смеситель,
3 – источник питания,
4 ‑ направленный ответвитель,
5 – опорный синтезатор 20 ГГц,
Блок-схема измерительной установки
6 - охлаждаемый усилитель ПЧ,
7 – «теплый» усилитель ПЧ,
8 - система ФАПЧ,
9 ‑ анализатор спектра

## Slide 18
Спектр излучения РДП в режиме частотной и фазовой стабилизации (кривые А и В, соответственно) на частоте 707,45 ГГц
Частота РДП
Вых. мощность на ПЧ (дБм)
Спектральные свойства РДП
Зависимость полуширины спектральной
линии генерации распределенного перехода
от частоты для разной ширины перехода.

## Slide 19
Зависимость спектральных свойств РДП от ширины перехода
Зависимость полуширины спектральной линии (левая ось) и
спектрального качества (правая ось) для РДП с различной шириной перехода,
измеренные для трех частот (526 ГГц, 616 ГГц, 706 ГГц).
С ростом ширины перехода растет и необходимый ток смещения РДП. Это приводило к перегреву микросхем в полетной конструкции держателя.
На основании данных измерений микросхем СИП рекомендована ширина перехода W = 16 мкм.

## Slide 20
Влияние плотности критического тока
Увеличение плотности критического тока туннельных структур позволяет повысить рабочую частоту СИС смесителей и расширить динамический диапазон.
Показано, что увеличение плотности критического тока приводит к пропорциональному росту ширины линии генерации РДП.
Оптимальное значение
Jc = 6 – 7 кА/см2

## Slide 21
РДП
Согласующая структура
Гармонический
СИС смеситель
ПЧ выход и
20 ГГц
0.5 мм
Переходы с гребенчатым верхним электродом

## Slide 22
Переходы с гребенчатым верхним электродом
Частота РДП (ГГц)
Ширина спектральной линии (МГц)

## Slide 23: Раздел 4. Генераторы на основе структур Nb-AlN-NbN
Схематическое изображение туннельного перехода на основе трехслойной структуры Nb-AlN-NbN с разводкой из Nb
ВАХ СИС смесителя Nb-AlN-NbN под воздействием излучения РДП на частоте 400, 500, 600 и 700 ГГц.
Щелевое напряжение изготовленных переходов Vg = 3,7 мВ

## Slide 24
ΔNbN/e = 2,3 мВ.
VJSC = Vg/(2n+1)
Джозефсоновская самонакачка:
Напряжение РДП (мВ)
Ток смещения РДП (мВ)
Vjsc = Vg/5
Vjsc = Vg/3
Энергетическая щель в полученной пленке NbN:
Полоса согласования с
СИС смесителем:
~ 0,8 – 1,5 мВ
380-700 ГГц
Семейство вольт-амперных характеристик РДП

## Slide 25
Поиск рабочей точки на ступенях Фиске
Продолжение работ:
Киселев О.С.,
Диссертация к.ф.-м.н.
«Исследование основных характеристик и разработка алгоритмов управления сверхпроводниковым интегральным приемником», Москва, 2011
Кинев Н.В.
Диссертация к.ф.-м.н.
«Генерация и прием ТГц излучения с использованием сверхпроводниковых интегральных устройств»,
Москва, 2013
Для распределенных переходов на основе Nb-AlN-NbN (W = 16 мкм, L = 400 мкм, Jc = 7kA/см2) реализовано сплошное покрытие спектрального диапазона в режиме ступеней Фиске.

## Slide 26
Проведено сравнение спектральных характеристик для РДП оптимизированной конструкции (W = 16 мкм, длина L = 400 мкм, ширина области перекрытия электродов Wi = 10 мкм).
Зависимость спектральной характеристики от частоты
Частота РДП, ГГц | Измеряемые вещества
495.04 | H218O
496.88 | HDO
505.60 | BrO
507.27 | ClO
515.25 | O2
519.25 | BrO и NO2
607.70 | O3
619.10 | HCl, ClO и HOCl
Характерные спектральные линии, выбранные для TELIS

## Slide 27
Зависимость спектральных свойств РДП от частоты
Ширина перехода W = 30 мкм
Зависимость полуширины спектральной линии РДП от частоты (пунктирные кривые) и спектрального качества РДП (сплошные кривые) в режиме ФАПЧ для переходов на основе Nb-AlN-NbN/Nb и Nb-AlOx-Nb.
HD14#23

## Slide 28: Раздел 5. Криогенная система замкнутого цикла
Трехмерная модель криостата с охлаждающей головкой Cryomech PT-405
Система охлаждения замкнутого цикла на импульсных трубках Cryomech PT-405
Потребляемая мощность:
7 кВт
Производительность второй ступени системы охлаждения
500 мВт @4,2 К
Запас мощности у оснащенной системы:
около 70 мВт

## Slide 29
Осцилляции температуры
Амплитуда колебаний температуры, измеренная на рабочей пластине составляет 0.05 К
Осцилляции тока СИС смесителя в заданной рабочей точке при подаче сигнала РДП. (Vsis = 3 мВ, частота излучения РДП 497 ГГц).
Период колебаний Т ~ 0,7 с,
амплитуда < 1.5 мкА

## Slide 30
Измерение сверхпроводникового интегрального приемника
Рабочая температура ниже 4 К приводит к изменению вольт-амперных характеристик: при тех же напряжениях требуется задавать больший ток контрольной линии.
В зависимости от рабочей точки осцилляции частоты РДП могут составлять сотни МГц.
Система ФАПЧ справляется с колебаниями +/- 100 МГц.
Необходимо применение дополнительных систем для стабилизации температуры.

## Slide 31: Заключение. Результаты работы
1) Экспериментально исследована зависимость электрофизических и спектральных характеристик РДП от топологии туннельного контакта. Выявлена зависимость дифференциального сопротивления РДП от геометрической ширины перехода и размера области перекрытия электродов; определены оптимальные значения параметров, приводящие к существенному уменьшению ширины линии генерации РДП.
2) Исследован генератор на основе распределенного джозефсоновского перехода Nb-AlN-NbN с согласующими структурами из Nb, который позволяет расширить область применения генераторов на основе РДП в диапазоне 250-700 ГГц.
3) Экспериментально исследованы спектральные характеристики образцов РДП на основе туннельных структур Nb-AlN-NbN в диапазоне 250 – 700 ГГц. Ширина автономной линии генерации в диапазоне 250-700 ГГц составляет от 2 до 7 МГц, излучаемая мощность - около 0,5 мкВт. Форма спектральной линии определяется, как и в случае переходов Nb-AlOx-Nb, широкополосными токовыми флуктуациями

## Slide 32
Заключение. Результаты работы
4) Проведено экспериментальное исследование спектральной чувствительности интегральных линзовых антенн для серии образцов микросхем сверхпроводниковых приемников. Цель исследования: отбор микросхем для проекта TELIS (наклонное зондирование атмосферы, канал 490 - 630 ГГц).
5) Разработано несколько криогенных измерительных систем, в частности, криогенная система замкнутого цикла для сверхпроводникового интегрального приемника. Продемонстрирована возможность эксплуатации сверхпроводникового интегрального приемника с РДП в криосистеме замкнутого цикла. Обнаружены ограничения, возникающие при работе с такой системой. Предложены способы решения возникающих проблем.

## Slide 33
Спасибо за внимание!

## Slide 35: Диаграмма направленности СИП для ТЕЛИС
Амплитуда
Фаза

## Slide 36
Теоретические модели:
Уравнение синус-Гордона
Уравнение синус-Гордона позволяет исследовать динамику сверхпроводящей фазы
в распределенном джозефсоновском переходе в зависимости от времени
(движение вихрей), а также позволяет получить общий вид вольт-амперных
характеристик в зависимости от профиля тока смещения.
Y. Zhang, Theoretical and experimental studies
of the flux-flow type Josephson oscillator,
Ph.D.-thesis, Chalmers University of Technology, (1991)
Ширина спектральной линии
А. Pankratov, Physical Review B, 65(5),
054504-1–9 (2002).
V.P. Koshelets et. al., Superconductor Science and Technology, (14), 1040-1043, (2001)

## Slide 37: What is a Terahertz?
Detection recipe = use radio techniques:
Generate THz signal with well known characteristics
Mix atmospheric signal with generated signal 
GHz difference frequency
Analyse difference frequency with conventional electronics
Terahertz signals are hard to detect:
Cannot directly be picked up by electronics
Optical detectors are blind for THz radiation
f = 1 Terahertz = 1012 Hz  l = 300 mm
100-1000 THz (=UV/Vis/IR)  optics
0.01 THz (=10 GHz)  electronics

## Slide 38: Why being interested in THz?
Very rich spectrum with well resolved lines
Almost no Rayleigh scattering (~f 4)
Relative insensitive to PSCs, aerosols, cirrus clouds etc
  Audience: is this true?
Thermal emission spectrum  not dependent on light source
What kind of transitions?
  Electronic 1014 Hz (100 THz)
  Vibrational 1013 Hz (10 THz)
  Rotational 1012 Hz (1 THz)