Аннотация к докладу

Представлена диссертация на тему: «Исследование тепло- и электрофизических свойств механической смеси гранулированного льда с песком». Работа выполнена в Поморском государственном университете, г. Архангельск, под руководством кандидата физико-математических наук, доцента Копосова Геннадия Дмитриевича.

В докладе представлены экспериментальные результаты изучения температурных зависимостей удельной теплоемкости, удельной проводимости и диэлектрической проницаемости объемного и гранулированного льда, а также температурных и концентрационных зависимостей удельной теплоемкости, удельной электрической проводимости и диэлектрической проницаемости механической смеси гранулированного льда с песком

Исследования теплофизических свойств проводились с помощью микрокалориметра на анизотропных термоэлементах. Исследования электрофизических свойств проводились методом измерительного конденсатора на частотах 0,1; 1 и 10 кГц с использованием измерителя иммитанса.

Основные результаты исследования, обсуждаемые в докладе:

1. Наблюдаемые различия удельных теплоемкостей объемного и гранулированного льда определяются существованием комплекса процессов, связанных с поведением квазижидкого слоя на поверхности гранулированного льда: гравитационное стекание и последующее замерзание, смачивание стенок измерительной ячейки, сопровождаемое выделением энергии и восстановление квазижидкого слоя, требующего затрат энергии.

2. Нелинейность температурной зависимости удельной теплоемкости гранулированного льда обусловлена тепловыми затратами на восстановление квазижидкого слоя с характерной энергией флуктуационного перехода в 0,16 эВ.

3. На основании калориметрических исследований установлено, что в механической смеси лед-песок часть квазижидкого слоя с поверхности гранулы льда переходит на гранулы песка, что сопровождается энерговыделением и повышением температуры смеси; с течением времени система релаксирует к равновесному состоянию, характеризуемому аддитивной теплоемкостью.

4. Концентрационные зависимости электрофизических свойств смеси гранулированный лед-песок свидетельствуют об отсутствии перколяционного перехода от свойств песка к свойствам льда по причине перехода квазижидкого слоя с поверхности гранул льда на гранулы песка с образованием проводящей пленки воды.

5. Выделен критерий соответствия экспериментальных результатов по электрофизическим свойствам мерзлых влагосодержащих дисперсных сред и теоретической модели ионной релаксационной поляризации льда.

6. Выделен отрицательный вклад квазиплазменных колебаний в диэлектрическую проницаемость механической смеси гранулированный лед-песок.